用于碱性镀锌工艺

# Zn-852碱性镀锌

## 一、特点

1 ． 适用于滚镀和吊镀及连续镀

2 ．均镀能力好，可以达到 1A 赫耳槽试片高低区锌层厚度比仅有 1.2

3 ．烧灼点高，可以达到 6A/dm2 而不烧焦

4 ． 操作范围宽，溶液极其稳定

5 ． 添加剂消耗量及低

6 . 镀层在 220℃下烘烤不变色

## 二、开缸参数

| 参数 | 控制范围 | 最佳值 |
| --- | --- | --- |
| 氧化锌 |  | 12g/L |
| 氢氧化钠 |  | 135g/L |
| Zn-852A柔软剂 |  | 10/ml/L |
| Zn-852B光亮剂 |  | 1ml/L |
| Zn-852C水质净化剂 |  | 2ml/L |
| Zn-852D金属除杂剂 |  | 2ml/L |
| 温度 |  | 24℃ |
| 阴极电流密度 | 0.5-6安培/平方分米 |  |
| 搅拌 | 阴极以 3-5 米/分钟移动 |  |
| 电流效率 | 55%-80% |  |
| 过滤 | 有必要连续过滤 |  |

- 镀液配置

在备用槽中加入欲配体积 1/4 左右的纯水，先边搅拌边加入计量好的的氢氧化钠，使其溶解。把氧化锌 用少量水调成糊状，在强烈搅拌下缓慢加入到上述氢氧化钠溶液中，并充分搅拌至溶液澄清.加入 1-2g/L 的锌粉,搅拌 30 分钟，静置 1-2 小时，然后过滤至镀槽中，加水至欲配槽液体积处.边搅拌边依次加入柔软剂、水质净化剂和光亮剂，即可用于生产。

四、消耗量

|  | Zn-852A | 柔软剂 | 80-150 ml/1000AH |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zn-852B | 光亮剂 | 50-100 ml/1000AH |
|  | Zn-852C | 水质净化剂 | 仅带出消耗，每加 25kg 碱加 2.0L-5.0L |
|  | Zn-852D | 金属除杂剂 | 仅在处理槽液金属杂质时使用，4ml/L-10ml/L |

东莞市硕美电子材料科技有限公司                                       Page  1 / 2

TEL：0769-81030039，     FAX：0769-81030059，       热线：13925851538 裴先生

地址：广东省东莞市桥头镇田头角村银岭街63号D栋一楼  E-mail:peter@dgsomei.com  官网: www.dgsomei.com

# Zn-852碱性镀锌                                                                         技术资料

- 镀液分析

1.锌的分析

试剂： 0.1N EDTA，缓冲溶液（100g/l NaOH 和240 ml/L98%醋酸溶解于纯水即得），指示剂：二甲酚橙（1g二甲酚橙+99g硝酸钾）

步骤： 移取5ml入250ml的锥形瓶中，加入约100 ml 去离子水，20 ml缓冲溶液，

再加入1小勺头指示剂，用0.1 N EDTA滴定至溶液由红褐色变为黄色换算： 消耗的 ml × 1.3 = g/l 锌

2.氢氧化钠的分析

试剂： 1N硫酸，指示剂：0.1%的二苯基胺橙溶液，

步骤：  移取5 ml 入250 ml锥形瓶中，加入约100 ml 去离子水，5滴指示剂，用1N 的硫酸滴定至溶液由棕红色变为黄色。

换算： 消耗的 ml ×8.0 = g/l 氢氧化钠

东莞市硕美电子材料科技有限公司                                       Page  2/ 2

TEL：0769-81030039，     FAX：0769-81030059，       热线：13925851538 裴先生

地址：广东省东莞市桥头镇田头角村银岭街63号D栋一楼  E-mail:peter@dgsomei.com  官网: www.dgsomei.com